СПЕЦИФИКАЦИЯ

технических и качественных характеристик товара (материала) используемого

при выполнении работ

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу :Орловская область ,Глазуновский район ,п.Глазуновка,пер Мелиораторов д.15

| № п/п | Наименование товара (материала) | Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Битум нефтяной дорожный вязкий | Марка | БНД 60/90 |
|  |  | Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 ˚С | от 60 до 90 |
| 2 | Битум нефтяной дорожный вязкий | Марка | БНД 90/130 |
|  |  | Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 ˚С | от 90 до 130 |
| 3 | Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная | тип | не ниже Г |
|  |  | марка | не ниже II |
|  |  | Выдерживание испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части | наличие |
| 4 | Щебень | Фракция | 5- 10 мм |
|  |  | Марка по дробимости | Не ниже М 400 |
|  |  | Марка по истираемости | Не ниже И 3 |
|  |  | Марка по морозостойкости | Не ниже F 25 |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | отсутствие |
|  |  | Стойкость к воздействию окружающей среды | Наличие |
| 5 | Щебень | Фракция | 20- 40 мм |
|  |  | Марка по дробимости | Не ниже М 400 |
|  |  | Марка по истираемости | Не ниже И 3 |
|  |  | Марка по морозостойкости | Не ниже F 25 |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | отсутствие |
|  |  | Стойкость к воздействию окружающей среды | Наличие |
| 6 | Камни бортовые | Длина | 100 см |
|  |  | Ширина | 15см. |
|  |  | Высота | 30 см. |
|  |  | Класс бетона по прочности | не ниже В 30 |
| 7 | Бетон | Класс бетона, | не ниже В 15 |
|  |  | Марка по водонепроницаемости | не ниже W 6. |
|  |  | Марка по морозостойкости | не ниже F 200 |
| 8 | Песок природный | Класс песка | Не ниже 2 класс |
|  |  | Содержание посторонних засоряющих примесей | Отсутствие |
|  |  | Стойкость к воздействию окружающей среды | наличие |
| 9 | Скамейка металлическая со спинкой | Длина | Не менее 2000мм |
|  |  | Ширина | Не менее 600мм |
|  |  | Высота | Не менее 890мм |

Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая плотная должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

Битум должен соответствовать ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

Щебень должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

Камни бортовые должны соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»